Bijlage 4: Materiaallijsten bij kanjerkaart Onderzoeksopdracht

#### Benodigdheden

- Hechtdraad (PMZ), 4 stukjes van 1 cm

- 4 reepjes (1-2 cm) van koffiebekertje van polymelkzuur (PMZ)

- 4 reepjes (1-2 cm)  van koffiebekertje van polystyreen (PS)

- Draadje wol, 4 stukjes van 1 cm

- 0,5 M azijnzuuroplossing

- 0,5 M natronloog

- Demi water

- Bekerglas van 500 mL

- 12 reageerbuizen

- 4 plastic pipetten

- pincet

Aanwijzingen

- Bewaar van ieder materiaal 1 stukje als referentie

- Doe van ieder materiaal 1 stukje in water

- Doe van ieder materiaal 1 stukje in 0,5 M azijnzuuroplossing

- Doe van ieder materiaal 1 stukje in 0,5 M natronloog

- Zet de reageerbuizen gedurende 20 minuten in heet water van 60 - 70 ºC

- Haal na 20 minuten de materialen met een pincet uit de reageerbuizen en spoel de materialen door ze in een bekerglas met demi water heen en weer bewegen.

- Trek voorzichtig aan de stukjes draden en de reepjes van de bekers.

- Noteer alle waarnemingen in een tabel